伍、研究結果

實驗【一】尋找製作再生紙需要的條件：

一、找出再生紙紙漿最佳化的濃度

(一)紙漿厚度的觀察(水量是1000 C.C.): 紙漿2~5g太薄，9~12g則太厚，6~8g比較恰當。

| 2g廢紙 | 5g廢紙 | 6g廢紙 | 7g廢紙 | 8g廢紙 | 9g廢紙 | 10g廢紙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)進一步用6~8g的濃度進行再生紙的製作: 8g廢紙+1000C.C.水是最合適的比例。

| 6g廢紙:不好撕、易破 | 7g廢紙:好撕、但紙薄 | 8g廢紙:好撕、紙完整 |
| --- | --- | --- |

二、尋找再生紙最適化的廢紙種類:

十一種可回收廢紙：月曆、瓦愣紙紙箱、紙巾、紙杯、包裝紙盒、速食店紙袋、喜帖、報紙、評量、郵件信封、廣告單。

| 月曆 | 瓦愣紙紙箱 | 紙巾 | 紙杯 | 包裝紙盒 | 速食店紙袋 | 喜帖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、比較「加工前的原始廢紙」與「加工後再生紙」的特性

將收集的十一種回收廢紙對於「原始的回收廢紙」與「加工再製後的回收紙」分別比較以下的特性：

|  | 報紙 | 月曆 | 評量 | 喜帖 | 紙袋 | 紙盒 | 紙杯 | 紙箱 | 信封 | 紙巾 | 廣告單 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工前 | 灰黑色 | 桃紅色 | 米黃色 | 紅色 | 咖啡色 | 咖啡色 | 白色 | 咖啡色 | 花色 | 白色 | 花色 |
| 加工後 | 灰色 | 粉紅色 | 米白色 | 紅色 | 淺咖啡 | 淺咖啡 | 白色 | 淺咖啡 | 淺灰色 | 白色 | 灰色 |

(一) 顏色：

|  | 報紙 | 月曆 | 評量 | 喜帖 | 紙袋 | 紙盒 | 紙杯 | 紙箱 | 信封 | 紙巾 | 廣告單 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工前 | 看起來很平整，摸起來很光滑 |
| 加工後 | 看起來很平整，摸起來很粗糙 |

(二) 材質：

|  | 報紙 | 月曆 | 評量 | 喜帖 | 紙袋 | 紙盒 | 紙杯 | 紙箱 | 信封 | 紙巾 | 廣告單 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工前 | 易撕、易割、易剪 | 難撕、易割、易剪 | 難撕、易割、易剪 | 難撕、難割、易剪 | 易撕、易割、易剪 |
| 加工後 | 易撕、易割、易剪 |

(三) 韌性：

(四) 吸水性：記錄每分鐘(1分鐘、2分鐘及3分鐘)水位上升的高度(cm)。

|  | 報紙 | 月曆 | 評量 | 喜帖 | 紙袋 | 紙盒 | 紙杯 | 紙箱 | 信封 | 紙巾 | 廣告單 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工前：1、2、3分鐘的高度(cm) | 0 0.5 1.5 | 0 0.5 1.5 | 0 0.3 0.3 | 0.5 0.7 0.7 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1.5 1.5 2 | 0 0 0 |
| 加工後：1、2、3分鐘的高度(cm) | 1.5 3 3.5 | 2 3 6 | 1 2 2 | 1.5 3 4.5 | 1.9 2.3 2.3 | 0 0 0 | 1.5 3 3 | 1.5 2.5 2.5 | 0.7 1.5 1.5 | 1.5 2.5 4.5 | 1.8 2.8 4 |

實驗【二】尋找製作手抄紙需要的條件：

一、找出手抄紙需要的植物種類(具有纖維的植物)

七種植物：鳳梨葉、茭白筍殼、竹筍殼、竹葉、玉米皮、甘蔗渣、芒草皆可製成手抄紙，但其製作過程與成分不全然相同。

二、比較各種植物纖維製成的手抄紙異同

(一)將收集到的七種植物纖維分別作出下列特性的比較：

1.打漿後的纖維長短：比較經過悶煮與打漿過程的植物纖維長短。

| 鳳梨葉 | 茭白筍殼 | 竹筍殼 | 竹葉 | 玉米皮 | 甘蔗渣 | 芒草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.是否需要加入紙漿：以手抄紙成功撕下來對照植物纖維加入紙漿與否。

| 純鳳梨葉 (能完整撕下) | 鳳梨葉加8g紙漿 (能完整撕下) | 甘蔗渣 (不能完整撕下) | 甘蔗渣加8g紙漿 (能完整撕下) | 芒草 (不能完整撕下) | 芒草加8g紙漿 (能完整撕下) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.是否需要悶煮：比較悶煮前後的纖維情況，觀察是否需要悶煮過程?以鳳梨葉為觀察對象。

| 未經過悶煮 | 經過悶煮 |
| --- | --- |
| 纖維粗硬 | 纖維細軟 |