陸、討論

實驗【一】尋找製作再生紙需要的條件：

一、找出再生紙紙漿最佳化的濃度

發現8g搭配1000C.C.水量是最好的再生紙選擇，接下來就一直採用這個標準來製作其他的再生紙或手抄紙。

二、尋找再生紙最適化的廢紙種類:

十一種廢紙成功地拿來再製成再生紙，因此接下來再進一步的比較加工前後是否對於紙張特性有所影響?

| 月曆 | 瓦愣紙紙箱 | 紙巾 | 紙杯 | 包裝紙盒 | 速食店紙袋 | 喜帖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、比較「加工前的原始廢紙」與「加工後再生紙」的特性

(一) 顏色：再生紙與廢紙的顏色相似而偏淡。如果廢紙有大量的字或圖案則再生紙會由原本的花色變成灰色。

(二) 材質：一般製紙過程需經過壓紙、烘乾、塗膠、壓光等處理，但再生紙由於是用手抄方式製成，未經過上述處理，所以所製成的再生紙表面雖然平整，但摸起來較為粗糙且不光滑。

(三) 韌性：再生紙比廢紙好撕許多，因為有些廢紙的紙張表面有加一層隔熱或隔油的薄膜較不好撕。

(四) 吸水性：再生紙的吸水性都比廢紙好。而紙盒無論是再生紙還是原來的廢紙吸水性都最差。

實驗【二】尋找製作手抄紙需要的條件：

一、找出手抄紙需要的植物種類(具有纖維的植物)

鳳梨葉、茭白筍殼、竹筍殼、竹葉、玉米皮、甘蔗渣、芒草七種植物皆可製成手抄紙，因植物纖維手抄紙的特質是因纖維與纖維之間不需要任何黏膠，只要藉著水就可以緊密的交絡，就可以做出一張平滑緊實的紙。

二、比較各種植物纖維製成的手抄紙異同

(一)將收集到的七種植物纖維分別作出下列特性的比較：

| 纖維形狀 | 植物名稱 |
| --- | --- |
| 細長強韌型 | 鳳梨葉、茭白筍殼、玉米皮 |
| 不是細長強韌型 | 竹筍殼(纖維粗長)、竹葉(草葉類纖維粗短)、芒草(草葉類纖維粗短)、甘蔗渣(纖維細短) |

- 打漿後的纖維長短：

| 纖維形狀/是否需要加入紙漿 | 植物名稱 |
| --- | --- |
| 細長強韌型/不需加入紙漿 | 鳳梨葉、茭白筍殼、玉米皮 |
| 不是細長強韌型/需要加入紙漿 | 竹筍殼(纖維粗長)、竹葉(草葉類纖維粗短)、芒草(草葉類纖維粗短)、甘蔗渣(纖維細短) |

- 是否需要加入紙漿：

3.是否需要悶煮：每種植物纖維的硬度不同，所以打漿的時間也不同，有的纖維較軟不需悶煮也可以直接打漿，例如玉米皮纖維較軟，竹筍殼較硬就需要先悶煮過才可以軟化纖維。

柒、結論

經由這兩個實驗能發現，製作成再生紙與手抄紙都跟紙漿的特性有很大的關係。

一、再生紙的製作除了廢紙種類很廣泛容易取得外，要注意紙漿濃度才容易成功。而再生紙生產出來之後，每種再生紙的性質受到原料很強烈的影響，例如顏色上有相似性、雖然材質較原本紙張質地粗糙、也比較容易被撕裂、但吸水性都比原來的佳。

二、手抄紙部分則是延伸了再生紙的製作過程，改用植物做為更直接的原物料來取代人工的回收廢紙。過程中發現要能製作成合適紙漿是需要利用纖維與纖維之間只要藉著水而不需要任何黏膠，就可以緊密的交絡，形成一張平滑緊實的紙。而纖維以細長強韌型為較好的選擇，不必再添加紙漿才能緊密交絡，所以鳳梨葉、茭白筍殼、玉米皮比竹筍殼、竹葉、芒草、甘蔗渣更適合拿來製作手抄紙。而柔軟的纖維也比硬殼的纖維較容易打漿，而悶煮過程有助於纖維軟化。

三、除了上列的植物纖維，我還嘗試了其它富有纖維的蔬果來做試驗，像是絲瓜皮、柳丁皮、地瓜皮…等，但是，試過之後我發現，打漿之後如果纖維太細，就算加入紙漿也很難成型，像是，在做甘蔗渣時，就因為纖維太細，加了紙漿後還是很難將紙撕下，最後是改變打漿的時間才成功了。雖然鳳梨葉、茭白筍殼和玉米皮可以靠著纖維與纖維交錯做出一張紙，但是，因為未加入原木漿及經過壓紙、高溫烘紙、塗膠…等處理，這張紙上較細小的纖維容易掉出，所以還需要繼續找出更好的方式來將這些植物纖維變成一張張更漂亮又完整的紙。

四、從原本一張張廢紙變成了一張張漂亮的再生紙，感覺像是讓紙重生了一樣，以往我們家的廢紙都是丟到資源回收車回收，從來沒有想過可以這樣再利用，我想以後要製作小書或是製作美勞作品需要用到特殊的手工紙時，再也不用到書局花錢買了，透過這次的科展，我可以做出一張獨一無二的手抄紙了。

捌、參考資料及其他

（一）行政院環保署基管會資源回收網http://recycle.epa.gov.tw/

（二）Paperhouse紙品專賣店http://www.paperhouse.com.tw/

（三）謝秀明 （民83）。造紙食譜。 財團法人樹火紀念紙文化基金會

（四）樹火紙博館 （民87）。造紙師父好手藝。 行政院文化建設委員會

（五）左卷健男 （民89）。Wow!不作手會癢35個有趣的科學實驗。 Crafts手作族

（六）廣興紙寮http://www.taiwanpaper.com.tw/

（七）無紙報告書-再生紙http://paper.4screen.net/a01.htm